| 电子信息系统情况 |  |
| --- | --- |
| 系统名称 | 系统结构及设备配置 |
| 设计简介： 经办人： 年 月 日 |  |
| 申请单位（公章） 经办人： 年 月 日 |  |
| 办理结果： 气象主管机构（公章） 经办人： 年 月 日 |  |

加强补强分项工程质量检验评定表

工程名称：                                    部位：

| 保 证 项 目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １ | 钢材的品种型号、规格和质量必须符合设计要求和施工规范的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |
|  | ２ | 钢材切割断面必须无裂纹，夹层和大于１ＭＭ的缺愣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |
|  | ３ | 焊条焊剂焊丝和施焊用的保护气体等必须符合设计要求和钢结构焊接的专门规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |
|  | ４ | 焊工必须经考试合格，并取得相应施焊条件的合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |
|  | ５ | 焊缝表面严禁裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑、针状气孔和溶合性飞溅等缺陷，气孔、咬边必须符合施工规范规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |
|  | ６ | 结构胶应达到设计要求，并提供材料合格证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |
| 基本项目 | 项目 |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | １ |  | ２ |  | ３ | ４ |  | ５ |  | ６ |  |  |  | ７ |  | ８ |  | ９ |  |  | １０ |  |  |  |  |
|  | 构件外观 |  | √ |  | Ｏ |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | 符合要求 |  |  |
|  | 粘结外观 |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | Ｏ |  | 符合要求 |  |  |
| 允许偏差项目 | 项目 |  |  | 允许偏差 |  |  |  |  | 粘结实测点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | １ |  | ２ |  | ３ |  | ４ |  | ５ |  | ６ |  | ７ |  |  | ８ |  | ９ | １０ |
|  | 位置偏差 |  |  | ≤２０mm |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 20 |  |  | 21 |  | 12 | 14 |
|  | 结构胶粘结面积 |  |  | 空鼓≤5% （锤击法） |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 4 | 3 |
| 检查结果 | 保 证 项 目 |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基 本 项 目 |  |  | 检查2项目，其中优良 项，优良率 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目 |  |  | 实测20点，其中合格 项，合格率90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 定 等 级 | 发包单位（章） |  |  |  |  | 施工单位（章） |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位（章） |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位（章） |  |  |  |  |  |

检测日期：    年   月    日